# PHỤ LỤC 8
MỨC NỒNG ĐỘ HOẠT ĐỘ PHÓNG XẠ VÀ NHIỄM BẨN PHÓNG XẠ
BỀ MẶT CỦA KIM LOẠI CHO PHÉP ĐƯỢC TÁI CHẾ

# (Kèm theo Thông tư số 59/2025/TT-BKHCN ngày 31 tháng 12 năm 2025
của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

Bảng 1. Mức nồng độ hoạt độ phóng xạ và mức nhiểm bẩn phóng xạ
bề mặt của kim loại cho phép được tái chế

| Đồng vị | Nồng độ hoạt độ (Bq/g) | Mức nhiễm bẩn bề mặt (Bq/cm2) |  | Đồng vị | Nồng độ hoạt độ (Bq/g) | Mức nhiễm bẩn bề mặt (Bq/cm2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H-3 | 1000 | 100000 |  | Zr-95 | 1 | 10 |
| C-14 | 100 | 1000 |  | Nb-93m | 1000 | 10000 |
| Na-22 | 1 | 10 |  | Nb-94 | 1 | 10 |
| S-35 | 1000 | 1000 |  | Mo-93 | 100 | 1000 |
| Cl-36 | 10 | 100 |  | Tc-97 | 1000 | 1000 |
| K-40 | 1 | 100 |  | Tc-97m | 1000 | 1000 |
| Ca-45 | 1000 | 100 |  | Tc-99 | 100 | 1000 |
| Sc-46 | 1 | 10 |  | Ru-106 | 1 | 10 |
| Mn-53 | 10000 | 100000 |  | Ag-108m | 1 | 10 |
| Mn-54 | 1 | 10 |  | Ag-110m | 1 | 10 |
| Fe-55 | 10000 | 10000 |  | Cd-109 | 10 | 100 |
| Co-56 | 1 | 10 |  | Sn-113 | 1 | 100 |
| Co-57 | 10 | 100 |  | Sb-124 | 1 | 10 |
| Co-58 | 1 | 10 |  | Sb-125 | 10 | 100 |
| Co-60 | 1 | 10 |  | Te-123m | 10 | 100 |
| Ni-59 | 10000 | 10000 |  | Te-127m | 100 | 100 |
| Ni-63 | 10000 | 10000 |  | I-125 | 1 | 100 |
| Zn-65 | 1 | 100 |  | I-129 | 1 | 10 |
| As-73 | 100 | 1000 |  | Cs-134 | 1 | 10 |
| Se-75 | 1 | 100 |  | Cs-135 | 10 | 1000 |
| Sr-85 | 1 | 100 |  | Cs-137 | 1 | 100 |
| Sr-90 | 10 | 10 |  | Ce-139 | 10 | 100 |
| Y-91 | 10 | 100 |  | Ce-144 | 10 | 10 |
| Zr-93 | 10 | 100 |  | Pm-147 | 10000 | 1000 |
| Sm-151 | 10000 | 1000 |  | U-236 | 10 | 1 |
| Eu-152 | 1 | 10 |  | U-238 | 1 | 1 |
| Eu-154 | 1 | 10 |  | Np-237 | 1 | 0,1 |
| Eu-155 | 10 | 1000 |  | Pu-236 | 1 | 0,1 |
| Gd-153 | 10 | 100 |  | Pu-238 | 1 | 0,1 |
| Tb-160 | 1 | 10 |  | Pu-239 | 1 | 0,1 |
| Tm-170 | 100 | 1000 |  | Pu-240 | 1 | 0,1 |
| Tm-171 | 1000 | 10000 |  | Pu-241 | 10 | 10 |
| Ta-182 | 1 | 10 |  | Pu-242 | 1 | 0,1 |
| W-181 | 100 | 1000 |  | Pu-244 | 1 | 0,1 |
| W-185 | 1000 | 1000 |  | Am-241 | 1 | 0,1 |
| Os-185 | 1 | 10 |  | Am-242m | 1 | 0,1 |
| Ir-192 | 1 | 10 |  | Am-243 | 1 | 0,1 |
| Tl-204 | 1000 | 1000 |  | Cm-242 | 10 | 1 |
| Pb-210 | 1 | 1 |  | Cm-243 | 1 | 0,1 |
| Bi-207 | 1 | 10 |  | Cm-244 | 1 | 0,1 |
| Po-210 | 1 | 0,1 |  | Cm-245 | 1 | 0,1 |
| Ra-226 | 1 | 0,1 |  | Cm-246 | 1 | 0,1 |
| Ra-228 | 1 | 1 |  | Cm-247 | 1 | 0,1 |
| Th-228 | 1 | 0,1 |  | Cm-248 | 1 | 0,1 |
| Th-229 | 1 | 0,1 |  | Bk-249 | 100 | 100 |
| Th-230 | 1 | 0,1 |  | Cf-248 | 10 | 1 |
| Th-232 | 1 | 0,1 |  | Cf-249 | 1 | 0,1 |
| Pa-231 | 1 | 0,1 |  | Cf-250 | 1 | 0,1 |
| U-232 | 1 | 0,1 |  | Cf-251 | 1 | 0,1 |
| U-233 | 1 | 1 |  | Cf-252 | 1 | 0,1 |
| U-234 | 1 | 1 |  | Cf-254 | 1 | 0,1 |
| U-235 | 1 | 1 |  | Es-254 | 10 | 1 |

Ghi chú:

1. Giá trị nồng độ hoạt độ của khối kim loại để so sánh với giá trị nồng độ hoạt độ cho trong bảng sẽ được tính trung bình cho kết quả đo với mẫu được lấy ngẫu nhiên với khối lượng khoảng 200 kg.

2. Giá trị mức nhiễm bẩn bề mặt của khối kim loại để so sánh với giá trị mức nhiễm bẩn bề mặt cho trong bảng sẽ được tính trung bình cho kết quả đo với mẫu được lấy ngẫu nhiên với diện tích bề mặt khoảng 1 m2.

3. Trường hợp kim loại nhiễm bẩn bởi nhiều nhân phóng xạ, mức cho phép để kim loại được tái chế sẽ được tính theo công thức:

Trong đó, Ci là nồng độ hoạt độ và mức nhiễm bẩn bề mặt của kim loại đối với nhân phóng xạ i

Xi là mức nồng độ hoạt độ và mức nhiễm bẩn bề mặt đối với nhân phóng xạ i cho phép kim loại được tái chế

n là số các nhân phóng xạ có trong kim loại

4. Mức hoạt độ phóng xạ cho phép nêu trên không áp dụng cho chất thải là vật liệu tổng hợp như cáp điện. Các vật liệu này phải được phân tách riêng thành phần kim loại và phần phi kim loại trước khi áp dụng tiêu chuẩn về mức tái chế cho phần kim loại.